电子万能试验机抗压试验操作规范

来源：昆山华乃尔精密仪器有限公司     www.huanair.com       2011年3月9日

1、严禁上下压板直接接触，或以金属类试件测试。

2、确认机台的行程保护装置是否有效，位置是否合理。

3、打开面板上的电源开关后，面板得电，显示器会自动打开程序。

4、将测试试样放置于压板中间，按“峰值”键，继续按“下降”键开始测试。

5.称量标定：按【峰值】键，表示确认，并进入下一步;按【置零】键，退出设置模式。

6、在测试过程中，若有异常状况，可按“急停”键，立即通知维修人员检测。待故障排除后方可使用。

7、机台必须接220V±5% 50HZ电源,要有良好的接地保护措施。

8.日期,时间,断点比率及定值设定：按【峰值】键，表示确认，并进入下一步;按【置零】键，退出设置模式。

9、按下 “下降” 键，进行速度值测试，测试速度系统可通过面板上“微调” 旋钮调整。

10、显示器参数设定：按【峰值】键，表示确认，并进入下一步;按【置零】键，退出设置模式。

11、打印机接受显示器信号后，按“打印”键，即可打印当前日期、时间、次数和最大压力值。（详细操作见显示器操作和打印机操作）

12、显示器接受上压板顶端的压力感应器之信号，显示当前压力值。按下“置零”键，可清除显示器上的数字。按下“峰值”键，在测试过程中可记录下测试的最大值

公司网站： http://www.huanair.com 
公司地址：江苏省昆山市前进西路1888号

昆山华乃尔精密电子有限公司   www.huanair.com.cn